Тауарға қосылған құжат №                                                                                                                                                                           стр 1 из 1

Товаросопроводительный документ №

Shipping document №

САПА ЖӘНЕ САН СЕРТИФИКАТЫ

CERTIFICATE OF QUALITY AND QUANTITY

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА

Өндіруші            АҚ  «Запчасть»                                                                               Сатып алушы

Производитель  АО «Запчасть»                                                                                Покупатель

Producer              JSC «Zapchast»                                                                                Buyer C

Тараз  қ.

Жамбыл даңгылы., 5

Тел.:8(7262) 52 31 00

Жүк жіберуші         АҚ «Запчасть»

Грузоотправитель  АО «Запчасть»

Consignor                 JSC «Zapchast»

Жүк алушы                                            Келісім – шарт №  24 от 24.04.2013                                 Тобы №_____

Грузополучатель                                   Контракт №                                                                        Партия №____

Consignee: Ақтау порты                       Contract №                                                                           Lot № ____                                                                            Аktau Sea Trade Port

RK for

| СТ 3231-1919-АО-14-01-2013 | Қосымша келісім № 2 Приложение № Annex № | Вагон № Вагон № Wagon № |
| --- | --- | --- |
| Болат маркасы Марка стали Steel Grade | болат 3SP GOST 380-2005 сәйкес сталь 3SP согласно GOST 380-2005 steel 3SP according to GOST 380-2005 |
| Өлшем Размеры (мм) Size (mm) | 150 mm ×150 mm ×11 750 mm |
| Саны Количество (шт) Quantity (pcs) | 32 | Салмағы, мт Вес, мт Weight, mt | Брутто - Брутто – Gross - Таза салмақ – Нетто – Net – |
| Пакет саны Количество пакетов Quantity of packets | 8 |  |  |

Сапа көрсеткіштері/Показатели качества/ Quality characteristics of goods

| Балқыту нөмірі/ Номера плавок/ Heat № | Болат маркасы Марка стали Steel Grade | Химиялық құрамы,%/Химический состав, %, Chemical composition, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | С ×100 | Mn ×100 | Si ×100 | S ×1000 | Р ×1000 | Cr ×100 | Ni ×100 | Cu ×100 |
| 1120 | 3 SP/СП | 21 | 43 | 13 | 23 | 31 | 09 | 08 | 12 |
| 1121 | 3 SP/СП | 22 | 51 | 13 | 39 | 38 | 12 | 12 | 10 |
| 3121 | 3 SP/СП | 18 | 40 | 15 | 25 | 24 | 06 | 08 | 10 |
| 3122 | 3 SP/СП | 20 | 37 | 14 | 26 | 17 | 09 | 07 | 03 |
| 3113 | 3 SP/СП | 17 | 51 | 13 | 38 | 37 | 16 | 13 | 11 |
| 6129 | 3 SP/СП | 22 | 43 | 15 | 40 | 27 | 10 | 07 | 08 |
| 6130 | 3 SP/СП | 21 | 44 | 14 | 32 | 29 | 10 | 06 | 39 |
| 7123 | 3 SP/СП | 22 | 55 | 13 | 30 | 45 | 12 | 08 | 09 |
| 7124 | 3 SP/СП | 19 | 50 | 16 | 29 | 34 | 10 | 06 | 06 |
| 7125 | 3 SP/СП | 24 | 47 | 14 | 31 | 37 | 12 | 09 | 07 |