Тауарға қосылған құжат №                                                                                                                                                                           стр 1 из 1

Товаросопроводительный документ №

Shipping document №

САПА ЖӘНЕ САН СЕРТИФИКАТЫ

CERTIFICATE OF QUALITY AND QUANTITY

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА

Өндіруші            АҚ  «Запчасть»                                                                               Сатып алушы    «_______________________»

Производитель  АО «Запчасть»                                                                                Покупатель        «_______________________»

Producer              JSC «Zapchast»                                                                                Buyer C               «_______________________»

Тараз  қ.

Жамбыл даңгылы., 5

Тел.:8(7262) 52 31 00

Жүк жіберуші         АҚ «Запчасть»

Грузоотправитель  АО «Запчасть»

Consignor                 JSC «Zapchast»

Жүк алушы                                            Келісім – шарт №      от                                                    Тобы №_____

Грузополучатель                                   Контракт №                                                                        Партия №____

Consignee: Ақтау порты                       Contract №                                                                           Lot № ____                                                                            Аktau Sea Trade Port

RK for

| «____________________» СТ 3231-1919-АО-14-01-2013 | Қосымша келісім № Приложение № Annex № | Вагон № Вагон № Wagon № |
| --- | --- | --- |
| Болат маркасы Марка стали Steel Grade | болат 5SP GOST 380-2005 сәйкес сталь 5SP согласно GOST 380-2005 steel 5SP according to GOST 380-2005 |
| Өлшем Размеры (мм) Size (mm) | 150 mm ×150 mm ×11 750 mm |
| Саны Количество (шт) Quantity (pcs) | 32 | Салмағы, мт Вес, мт Weight, mt | Брутто - Брутто – Gross - Таза салмақ – Нетто – Net – |
| Пакет саны Количество пакетов Quantity of packets | 8 |  |  |

Сапа көрсеткіштері/Показатели качества/ Quality characteristics of goods

| Балқыту нөмірі/ Номера плавок/ Heat № | Болат маркасы Марка стали Steel Grade | Химиялық құрамы,%/Химический состав, %, Chemical composition, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | С ×100 | Mn ×100 | Si ×100 | S ×1000 | Р ×1000 | Cr ×100 | Ni ×100 | Cu ×100 |
| 16 | 5 SP/СП | 26 | 53 | 19 | 20 | 40 | 12 | 08 | 26 |
| 111 | 5 SP/СП | 27 | 47 | 15 | 31 | 26 | 08 | 07 | 15 |
| 130 | 5 SP/СП | 36 | 84 | 28 | 32 | 45 | 11 | 07 | 09 |
| 218 | 5 SP/СП | 32 | 61 | 27 | 46 | 20 | 10 | 09 | 08 |
| 261 | 5 SP/СП | 40 | 83 | 18 | 21 | 45 | 14 | 13 | 10 |
| 317 | 5 SP/СП | 35 | 64 | 16 | 27 | 36 | 09 | 07 | 12 |
| 320 | 5 SP/СП | 35 | 70 | 16 | 36 | 40 | 06 | 06 | 12 |