Тауарға қосылған құжат №                                                                                                                                                                           стр 1 из 1

Товаросопроводительный документ №

Shipping document №

# САПА ЖӘНЕ САН СЕРТИФИКАТЫ

# CERTIFICATE OF QUALITY AND QUANTITY

# СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА

Өндіруші            АҚ  «Запчасть»                                                                                                            Сатып алушы

Производитель  АО «Запчасть»                                                                                                              Покупатель

Producer              JSC «Zapchast»                                                                                                              Buyer C

Тараз  қ.

Жамбыл даңгылы., 5

Тел.:8(7262) 52 31 00

Жүк жіберуші

Грузоотправитель

Consignor

Жүк алушы                                                     Келісім – шарт №                                                               Тобы №_____

Грузополучатель                                            Контракт №                                                                         Партия №____

Consignee:                                                       Contract №                                                                            Lot № ____

|  | Қосымша келісім № Приложение № Annex № | Вагон № Вагон № Wagon № |
| --- | --- | --- |
| Болат маркасы Марка стали Steel Grade | болат 50 GOST 1050-88 сәйкес сталь 50 согласно GOST 1050-88 steel 50 according to GOST 1050-88 |
| Өлшем Размеры (мм) Size (mm) | 150 mm ×150 mm ×11750 mm |
| Саны Количество (шт) Quantity (pcs) | 32 | Салмағы, мт Вес, мт Weight, mt | Брутто – Брутто – Gross - Таза салмақ – Нетто – Net – |
| Пакет саны Количество пакетов Quantity of packets | 8 |  |  |

Сапа көрсеткіштері/Показатели качества/ Quality characteristics of goods

| Балқыту нөмірі/ Номера плавок/ Heat № | Болат маркасы Марка стали Steel Grade | Химиялық құрамы,%/Химический состав, %, Chemical composition, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | С ×100 | Mn ×100 | Si ×100 | S ×1000 | Р ×1000 | Cr ×100 | Ni ×100 | Cu ×100 |
| 1250 | ST 50 | 49 | 71 | 37 | 40 | 35 | 21 | 13 | 17 |
| 1251 | ST 50 | 47 | 63 | 35 | 40 | 35 | 17 | 16 | 18 |
| 1252 | ST 50 | 47 | 61 | 31 | 40 | 35 | 15 | 13 | 17 |
| 3250 | ST 50 | 55 | 61 | 32 | 40 | 35 | 17 | 13 | 20 |
| 3254 | ST 50 | 50 | 67 | 23 | 40 | 34 | 16 | 11 | 17 |
| 3256 | ST 50 | 51 | 60 | 20 | 40 | 35 | 16 | 12 | 18 |
| 3257 | ST 50 | 47 | 67 | 25 | 38 | 32 | 19 | 13 | 18 |
| 3258 | ST 50 | 48 | 63 | 17 | 40 | 35 | 19 | 14 | 16 |
| 6263 | ST 50 | 50 | 53 | 17 | 40 | 33 | 16 | 10 | 17 |